УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Крафтвэй Медикал»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комолова Е.В.

«2» июня 2011 г.

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по применению изделия медицинского назначения**

**НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

**GC Initial Connector Paste ДЖИ СИ Инициал Коннектор Пэйст** мелкозернистая керамическая паста для запечатывания поверхности огнеупорного материала для техники послойного нанесения керамики.

**ПОКАЗАНИЯ**

Обжигается первым слоем на огнеупорных материалах, таких как GC Cosmotech Vest и G-Cera Orbit Vest.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

* Подготовьте и дегазируйте «огнеупорную модель» в соответствии с инструкциями
* производителя.
* Перемешайте Connector Paste перед использованием.
* Нанесите очень тонкий слой пасты на сухой огнеупорный материал. Огнеупорный материал перед нанесением должен быть полностью сухим.
* Нанесенная Connector Paste должна немного выходить за границу препарирования.
* Поверхность после обжига должна быть прозрачной и блестящей.
* В случае, если после обжига поверхность белесая, значит был нанесен слишком толстый слой пасты.

**ПАРАМЕТРЫ ОБЖИГА**



**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в прохладном сухом месте

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

GC Initial Connector Paste: 5 лет

**ПРИМЕНЕНИЕ**

* Всегда используйте отдельную чистую кисточку только для Connector Paste.
* Специально разработанный GC Initial Connector Paste идеально подходит для работы с керамическими массами GC Initial MC и GC Initial LF.

**УПАКОВКА**

GC Initial Connector Paste, 6 г